RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - voci di capitolato 

3. CANALI SCOLMATORI – TORRI PIEZOMETRICHE     

1. Preparazione del supporto mediante pulizia accurata tramite mezzi opportuni quali la  scalpellatura, spazzolatura, sabbiatura, idrolavaggio fino ad ottenere un supporto sufficientemente ruvido e con delle asperità di almeno ½ cm. Eliminazione delle parti di materiale friabile, sporcizie, ecc..  

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa
2. Fornitura e posa in opera di prodotto per il trattamento del ferro d’armatura da applicare previa preventiva pulizia dello stesso mediante spazzolatura a ferro bianco SA 2 ½, del passivante cementizio sandtex fixbeton pass quale premiscelato cementizio in polvere a base di particolari leganti idraulici, resine sintetiche, inerti quarziferi e additivi chimici con un pH 13 un tempo di  lavorabilità pari a 60 minuti a 20 °C utilizzato come boiacca per la protezione dei ferri di armatura dai danni provocati dalla corrosione. 
Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa
3. Fornitura e posa in opera di malta cementizia tixotropica fibrorinforzata per i ripristini strutturali di superficie, su strutture verticali e soffittature o dove serve una facile stendibilità ed applicazione e forte ed immediata adesione al substrato, ottime resistenze fisico meccaniche come sandtex fixbeton 45, marcata CE - EN 1504-3 Classe R4, con resistenza a compressione pari a 45 N/mm2(28 gg), resistenza a flessione pari a 8 N/mm2 (28 gg), un  modulo elastico pari a 23.000 N/mm2(28 gg), adesione al calcestruzzo 1,5 N/mm2 (28 gg) e una carbonatazione nel tempo pari a mm 2,5 in 8 anni, 8 mm in 18 anni, 11 mm in 25 anni. sandtex fixbeton 45 dovrà essere applicata previa bagnatura delle superfici e applicata con cazzuola o a spruzzo. La presa accelerata consente l’accelerazione massima nella successione degli strati. Su superfici estese che superano il rappezzo è consigliata l’interposizione di una rete elettrosaldata adeguatamente fissata all’armatura esistente tramite monconi. Spessori consigliati 10–35 mm (rete acciaio), resa 18,5 kg/m2/cm.

             Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa.

4. Fornitura e posa in opera sulle superfici precedentemente preparate del bicomponente cementizio  VANDEX CEMELAST, costituito da un  prodotto cementizio inorganico VANDEX BB 75 da miscelare con apposito additivo elasticizzante VANDEX CEMELAST LIQUID per l’impermeabilizzazione di strutture in muratura, intonaco o in calcestruzzo creando uno strato compatto ed impermeabile in maniera permanente ad una spinta idrica fino a 1,5 atm. Il prodotto dovrà essere esente da efflorescenze ed avere a 20 °C un allungamento a rottura del 13%, una resistenza alla lacerazione di 0,9 MPa, e una permeabilità alla CO2 Sd>50 m , resistenza allo strappo di circa 0,9 MPa  così come VANDEX CEMELAST. La stesura sarà effettuata in due strati da 2 kg/m² ciascuno applicati fresco su fresco per uno spessore complessivo di 2 mm. Il prodotto dovrà essere marcato CE.
            Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

